#### DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

(Fevereiro/2014)

###### 1 - Obra: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS EM CONCRETO

- RUA BOTO CINZA – 314,00 metros.

2- DIMENSIONAMENTO

2.1 – DADOS: Pior situação para as Ruas:

Subleito já consolidado por muitos anos de tráfego.

- Espessura total do pavimento: e=8+6+12=26 cm;

- Carga por roda do veículo tipo: 8 toneladas;

- ISC (Índice de Suporte Califórnia) mínimo inicial da sub-base = 16%

Obs. 12 cm de base são considerados o macadame já existente no leito da rua.

2.2 – CÁLCULO DA ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO:

- e = (100+150  √1,2*p)/(e+5) = [(100+150 √1,2*6)/(14+5) = 26,45 cm

- Adotando a espessura da base de 12,00 cm, temos a lajota mais o colchão de areia com espessura de 14,00 cm e, portanto temos o ISC mínimo a ser controlado de:

- ISC = [(100+150 √1,2*p) /e]-5 = [(100+150 √1,2*6) /14]-5 = 30,90 %

- Conforme gráfico 03 – Ábaco para dimensionamento de pavimentos – DNER 1981, para o valor do ISC = 20,00 % precisamos de uma espessura de pavimento em torno de 18 cm, o que é bem abaixo do valor da espessura total do pavimento que é de 26,00 cm.

_______________________________

CARLOS ALBERTO BLEY

Engenheiro Civil

CREA SC 008.333-3